## Отвертки

.

### Шлицы

Прошло много лет, «сорвано» множество шлицов и сломано отверток, прежде чем пользователи получили инструмент, столь необходимый в быту и производстве. Конструкция отвертки – длина и диаметр стержня, форма и размеры ручки – стала обеспечивать удобную и качественную работу в конкретных условиях, при конкретных технологических требованиях.

На данный момент имеются несколько типов отверток, что определяется необходимым соответствием шлицевой части отвертки и шлица на винте (шурупе, саморезе). Поэтому, важно сразу внести ясность в этом вопросе.

#### Типы шлицов

|  | Отвертки, имеющие прямой шлиц (плоская отвертка), именуются на западе «Slotted» (сокращенно SL), то есть отшлицованные |
| --- | --- |
|  | Крестообразные (или крестовые) отвертки имеют название «Phillips» (сокращенно PH) |
|  | Крестообразные отвертки с дополнительными направляющими (лучами) - это отвертки «Pozidriv» (сокращенно PZ). |
|  | Отвертки с внутренней спрофилированной шестиконечной звездочкой - отвертки «TORX» (название запатентовано фирмой «CAMCAR TEXTRON USA»). Широко используется при ремонте сотовых телефонов |
|  | Отвертки Phillips с отверстием в центре рабочей части для направляющей называют Phillips Tamper Resistant |
|  | Отвертки Combo, совмещающие в своей рабочей части крест и прямой шлиц |
|  | Одна из разновидностей крестовой отвертки - Quadrex. Это комбинация профиля Phillips и направляющей квадратного сечения (Square) |
|  | Отвертки с рабочей частью квадратного сечения - Square Head. Иногда используется название Robertson |
|  | Отвертка Square Head с дополнительным отверстием под напрявляющую называют Square Tamper Resistant |
|  | Отвертки Torx бывают также с отверстием в центре рабочей части — Torx Tamper Resistant. Они предназначены для винтов с цилиндрической направляющей в центре «звездочки». |
|  | Профиль Torx Plus также запатентован. Отличие от Torx в том, что лучи «звездочки» немного короче и не такие острые. |
|  | Рабочая часть отверток Torx Plus Tamper Resistant представляет из себя уже пятиконечную «звездочку» с отверстием. |
|  | Шестигранные внутренние – «Hex driver». Кстати, существует инструмент, позволяющий отворачивать (заворачивать) винты с внутренним шестигранником под углом до 25°. Эти отвертки называются «Ballpoint», то есть шариковые. |
|  | Шестигранная наружняя отвертка обозначается как «Nutdriver» |
|  | Отвертки Hex Tamper Resistant имеют отверстие в центре шестигранника для направляющей. |
|  | Отвертки со специфической трёхкрылой рабочей частью носят название Tri-Wing. Эта форма также защищена патентом. |
|  | Четырехлопастной «аналог» отвертки Tri-Wing называется Torq-Set (также защищена патентом) |
|  | Отвертка в форме двузубой вилки носит название Spanner. |
|  | Отвертки Clutch сделаны для винтов, используемых в грузовичках Chevrolet и GMC. Практически не используются |
|  | Еще один редкий вид отверток Eight-Wing. |
|  | Отвертки Linehead для игровых приставок Nintendo и Gameboy |
|  | Отвертки Penta-drive с пятиугольным профилем. Сейчас практически не встречаются. |
|  | Отвертки Spline с двенадцатилучевой звездочкой использовались на некоторых моделях Volkswagen |
|  | Отвертка Tri-groove используется в некоторых моделях электронной техники США |
|  | Отвертки Triangle иногда встречаются в вычислительной технике, игрушках. |

### Типоразмеры

Необходимо помнить, что для каждой формы шлица имеются свои типоразмеры. При работе с крепежом очень важно использовать правильно подобраные по форме и размеру отвертки. Это сохранит шлиц винта, продлит жизнь отвертке, обеспечит быструю и качественную работу, а главное — предотвратит возможные травмы. Точно выполненная рабочая часть отвертки — одна из составляющих ее качества.

### Стержень отвертки

Очень большое значение имеют также свойства и качество материала, из которого изготовлен стержень отвертки, как он термообработан («закален»). Мягкий шлиц отвертки сомнется (свернется), а слишком твердый («перекаленный») сломается («лопнет») даже при нормальном усилии при работе. Еще немного о стержне отвертки: обычно стержень изготавливается круглого сечения, но бывают отвертки, на которых для увеличения крутящего момента используют шестигранный или квадратный стержень, или делают специальное шестигранное утолщение у основания рукояти. Такой отверткой можно работать, помогая ключом для увеличения крутящего момента. Их иногда называт «силовыми».

### Ручка для отвертки

Основное предназначение ручки отвертки — передача крутящего момента на рабочую часть. Форма, размеры и материал ручки могут быть самыми разными и определяются не только конструктивными требованиями, но и индивидуальными особенностями пользователя (эргономическими требованиями). Так, у кого-то ладонь широкая с короткими пальцами, а у кого-то узкая с длинными, при этом и ручки нужны разные: длиннее или короче, большего диаметра или меньшего. Материал ручки может быть самый различный: дерево, пластик, резина. И здесь нужен индивидуальный выбор: дерево хорошо, но не достаточно прочно, а вот резину не все любят – рука потеет, хотя надежность захвата этой ручки полная.

Эргономичная форма предусматривает для передачи высокого крутящего момента зону большого радиуса в конце рукоятки с широким круглым "затылком" без острых граней, а ближе к стержню - узкий участок ("талию"). Он позволяет быстро крутить инструмент пальцами.

Форма ручки может быть самой различной – основное требование к ней – надежность захвата, – чтобы рука не проскальзывала при необходимом усилии. И еще. Торец ручки обязательно должен быть хорошо обработанным, гладким, чтобы при интенсивной работе не натереть ладонь.

Кроме того, у большинства "круглых" моделей специально стачивают пару граней, чтобы отвертка не скатывалась с наклонных плоскостей. "Дырки" ближе к концу рукоятки - это отверстия для подвеса (так удобнее хранить инструмент).

Наиболее распространенные ручки пластмассовые, но и они очень разные. Как правило, ручки изготавливаются из порошковых и литьевых пластмасс. Первые – более твердые, но хрупкие – боятся ударов, падений; вторые – эластичнее, но мягче, – в этом легко убедиться с помощью любого режущего инструмента. Первые по внешнему виду более глянцевые, блестящие; вторые – матовые, тусклые, на ощупь слегка «мыльные» (однако, это не мешает работе при хорошей форме ручки, «по руке»).

Многие производители сейчас изготавливают отвертки с комбинированными рукоятками: двухкомпонентными, трехкомпонентными. Используется при этом полипропилен, эластомеры, резина. Такие рукоятки наиболее функциональны: они прочны и не разрушаются даже при максимальном прилагаемом усилии, обеспечивают надежный захват инструмента рукой, приятны на ощупь.

Для труднодоступных мест делают короткие отвертки (укороченный стержень, укороченная рукоятка) типа «бочонок», супердлинные отвертки, где длина стержня намного превосходит длину рукояти. Удобно: пролез длинным жалом через все выступы и отверстия конструкции и закрутил «надоевший и неудобный» винт! И, конечно же, нельзя пропустить так называемые «Т-образные» рукоятки, изготовляемые для отверток, призванных работать в тяжелых условиях, «heavy duty», способных реализовать максимальное усилие в точке приложения.

### Плоская отвертка

Рассмотрим подробнее типы отверток и начнем наш обзор с обычной плоской отвертки. Отвертки с плоским, прямым шлицом (жалом) еще очень долго будут существовать, до тех пор, пока выпускается крепеж с прямым шлицом. Основной их параметр – размер жала, определяется двумя числами, например: 0,5х4 – это жало толщиной 0,5 мм и шириной 4 мм.

Под каждый размер головки и шлица крепежного изделия должна быть своя отвертка. Так, если диаметр головки крепежа 6 мм, а ширина шлица 0,8 мм, то жало отвертки должно быть шириной не более 6 мм и не менее 5 мм, а его толщина не менее 0,7 мм. Это обеспечит удобство и качество работы, гарантирует надежность крепления, сохранение целостности шлица и самой отвертки.

Кроме того, появились плоские отвертки с насечками, нанесенными на плоскостях жала, что увеличивает трение между отверткой и шлицом крепежа; отвертки всех видов с алмазными покрытием рабочей части; с твердосплавной рабочей частью; с намагниченной рабочей частью для удержания крепежных деталей (из обычной стали).

В сети магазинов «ПРОФИ» мы можете купить прямые отвертки на любой вкус. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из них.

Отвертка СТ-1602 75мм (-) шлиц 5мм
Отвертка СТ-1614 38мм (-) шлиц 5мм

### Крестовая отвертка Phillips

Изначально форма крестообразного шлица была довольно сложной, ибо помимо собственно «креста» имела цилиндрическое углубление по его центру (примерно, диаметром 2 мм и глубиной около 3 мм) – форма отвертки соответствовала ему. Однако практика показала, что эта направляющая на отвертке технико-экономически не оправдана, и от направляющей отказались, оставив просто «крест».

В чем революционность «крестика»? Он позволяет надежно зафиксировать отвертку в шлице, не «соскальзывает» и при правильной работе практически полностью исключает возможность повреждения, «срыва» шлица – возникновения заусенец, нарушения антикоррозионного покрытия крепежа. Площадь рабочего контакта между поверхностями «крестика» и отвертки практически вдвое больше, чем при прямом шлице.

Отвертки типа Philips обозначаются как PH. Ниже представлена таблица, в которой обозначены границы применения крестовых отверток в соответствии с размерами крепежных деталей:

| Номер отвертки | Диаметр наружной резьбы крепежной детали, мм |
| --- | --- |
| 0 | До 2 |
| 1 | От 2.1 до 3 |
| 2 | От 3.1 до 5 |
| 3 | От 5.1 до 7 |
| 4 | От 7.1 и выше |

Длина стержня отвертки одного и того же номера может быть различной для различных видов работ. В быту, в основном, используются средние размеры. При ремонте сотовых телефонов могут применяться укороченные отвертки.

### Крестовая отвертка Pozidriv

Pozidriv (Позидрайв) – это зарегистрированная торговая марка. Она обозначает класс шурупов и отвёрток с крестообразным шлицом. Pozidriv является улучшенной версией крестового шлица Phillips. В отличие от шурупов Phillips, уходящие в глубину кромки боковых поверхностей жала Pozidriv не утончаются, а идут параллельно друг другу.

Отличительным признаком шурупов Pozidriv от шурупов Philips являются исходящие из внутренних углов головки винта позидрайв тонкие лучеобразные линии.

Отвертки типа Pozidriv обладают такими же кромками между основными выступами креста и имеют обозначение PZ. Кроме этого в них указывается также размер по возрастанию (например, по возрастанию – PZ 000, PZ 00, PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ 3, и т.д.).