Заклепочные соединения. ЗАКЛЕПКА - крепежная деталь неразъемного соединения При всех своих достоинствах, заклепочные соединения при помощи полнотелых заклепок имеют один существенный недостаток - заклепку необходимо расклепывать с одной стороны, а с другой - удерживать. Поэтому путь развития заклепочных соединений привел к созданию вытяжных заклепок. Конструкции и основные характеристики тяговых заклепок. Односторонняя тяговая заклепка состоит из двух частей: корпуса и стержня. Корпус заклепки изготавливается из различных материалов поддающихся деформации: алюминия, стали, нержавеющей стали, меди. Стержень вытяжных заклепок изготавливают из стали или нержавеющей стали, так же возможны и другие материалы (алюминий, медь, бронза и т.д.). Из характеристик вытяжных заклепок следует обращать внимание на геометрические размеры (диаметр и длина корпуса заклепки). Тип заклепки может быть обычный с буртиком где D головки=2D корпуса заклепки и с увеличенным буртиком где D головки=3D корпуса заклепки, лепестковой, для распределения давления по поверхности скрепляемых материалов, за счет лепестков и глухой с водогазонепроницаемым корпусом, для создания герметичного соединения. При выборе заклепок необходимо обратить внимание на прочностные характеристики (усилие на срез и усилие на разрыв). Особое внимание при выборе заклепок следует обратить на взаимное влияние материала корпуса заклепки и материалов, которые заклепка будет соединять. Напомним, чтобы соединение было прочным и долговечным, важно чтобы материалы были однотипные и не образовывали гальваническую пару. Кроме того, правильно выбрать длину корпуса заклепки в зависимости от толщины соединяемых материалов. Если длина будет выбрана меньше, то не хватит количества материала корпуса для формирования закрывающей головки, а если больше - закрывающая головка будет формироваться далеко перед скрепляемыми деталями. В обоих случаях соединение будет непрочным. Способ подбора тяговых заклепок. 1 Диаметр заклепки выбирают в зависимости от толщины скрепляемых материалов (листов, деталей)Д=2S где S-наименьшая толщина склепываемых материалов. 2 Длина заклепки равна толщине скрепляемых материалов, плюс D заклепки (ДЛЯ ВСЕХ ВЫТЯЖНЫХ ЗАКЛЕПОК И DIN661) Для заклепок DIN 660 плюс 1.5 D 3 Диаметр отверстий под заклепки делают на 0,1-0,2мм большим, чем диаметр самой заклепки, это облегчает установку заклепок в отверстие. Заклепка резьбовая. Резьбовая заклепка - крепежный элемент, позволяющий создать надежное резьбовое соединение М3-М12 на тонкостенных (0,3-6 мм) деталях. Резьбовая Заклепка представляет собой цилиндрическую деталь с широким или потайным фланцем. На внутренней поверхности Резьбовой Заклепки нарезана резьба М3-М12. Корпус Резьбовой Заклепки изготавливают из стали (покрытие CrZn), алюминия или нержавеющей стали. На наружной поверхности Резьбовой Заклепки может наносится рифление. Рифление существенно увеличивает прочность посадки Резьбовой Заклепки в отверстии. Для правильной установки Резьбовой Заклепки нужного диаметра необходимо по таблицам подобрать длину заклепку в зависимости о толщины материала. Резьбовая Заклепка устанавливается в предварительно просверленное отверстие (допуск +0,1мм). На шпиндель заклепочника навинчивается Резьбовая Заклепка, и инструмент вводит шпиндель с навернутой Резьбовой Заклепкой в отверстие. Совершается рабочий ход рычагов инструмента и заклепка, деформируясь, надежно Закрепляется в отверстии. К достоинствам Резьбовой Заклепки относится: 1) не требуется сварочное оборудование, 2) возможность установки в труднодоступных местах, 3) не требуется предварительная подготовка поверхности (обезжиривание и сушка), 4) возможность установки стальных, алюминиевых и нержавеющих резьбовых заклепок на, соответственно, стальные/оцинкованные, алюминиевые и нержавеющие материалы