Металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Каким отдать предпочтение?

Начнем с того, что все трубы и полипропиленовые (ПП) и металлопластиковые (МП) должны иметь разрешение на применение в строительстве (сертификат соответствия) и отвечать санитарным нормам (гигиенический сертификат). Согласно СНиПу температура теплоносителя в системах отопления не должна быть выше 90 градусов, а давление не может превышать 10 атмосфер. Потому лучше избегать мелких торговцев, а приобретать трубы в специализированных магазинах, которые имеют все необходимые разрешения и сертификаты. Какие трубы лучше подойдут, в каждом отдельном случае решаете Вы сами. Мы лишь поможем проанализировать их с точки зрения экономии, технологии и эксплуатационных качеств.

Первыми разберём полипропиленовые трубы

Полипропиленовые трубы изготавливают из полипропилена «Рандом сополимер» (товарное название PPRC). Свое применение такие трубы находят при монтаже холодного и горячего водоснабжения, отопления, кондиционирования и д.т. Соединения полипропиленовых труб бывают разборными и не разборными. Не разборные соединения выполняются методом контактной сварки с помощью полипропиленовых фитингов. Разборные соединения выполняются также контактной сваркой, но при помощи комбинированных фитингов. В комбинированные фитинги с одной стороны в варены металлические резьбовые вставки. Что позволяет соединять трубы с приборами отопительной системы и делать соединения разборными. Полипропиленовые трубы имеют высокую коррозийную стойкость, не подвержены минерализации внутренних поверхностей, морозоустойчивы. Поставляются в отрезках по 4 метра. Толщина стенок по сравнению с трубами из металлопластика, одинаковых внутренних диаметров, примерно в 1.7 раза толще. Следовательно и наружный диаметр больше. Это придает полипропиленовым трубам жесткость, поэтому при монтаже нужно стараться избегать изломов. Направление прокладки труб выполняют соответствующими фитингами.

Существует 4 вида труб:

PN10 – применяются для подачи холодной воды;

PN20 – применяются для подачи холодной и горячей воды;

PN20 – армированные стекловолокном, применяются при монтаже систем отопления и горячего водоснабжения.

PN25 – армированные алюминиевой фольгой, применяются при монтаже систем отопления.

Срок службы полипропиленовых труб зависит от условий эксплуатации. Так в системах подачи холодной воды – 50 лет, в системах горячего водоснабжения (температура до 75 градусов) – не менее 25 лет. Для труб систем отопления срок службы зависит от температуры и давления теплоносителя. При температуре в 70 градусов и давлении до 8 атмосфер срок службы составляет примерно 50 лет. А если давление увеличить до 10 атмосфер, срок сокращается до 10 лет. Удлинение труб PN25 на отрезке в 5 метров при изменении температуры на 60 градусов равно 9 мм. Хотя цена на трубы PN20 почти вдвое меньше чем на PN25, применять их в системах отопления не следует.

Металлопластиковые трубы.

Такие трубы состоят из пяти слоев: полиэтилена (слои №1 и №5), клея (слои №2 и №4) и алюминиевой фольги (слой №3). Отличительным свойством металлопластиковых труб от полипропиленовых, является технология их соединения с фитингами. Различают три вида соединения. Разъемные (резьбовые или цанговые), условно-разъемные (компрессионные), неразъемные (пресс-фитинги). Самые дорогие из них это разъемные. Они довольно легко позволяют расстыковать резьбовое соединение с другим фитингом или прибором отопления. Условно-разъемные разобрать очень сложно. Это делается только в случае крайней необходимости. Неразъемные (говорят сами за себя), собираются только один раз и навсегда. Только этот тип фитингов разрешается укладывать внутрь стен и полов. К остальным видам фитингов необходим доступ для осмотра и ремонта. При покупке металлопластиковых труб в специализированных магазинах, как правило, предлагают фитинги гарантированно совместимые с этими трубами. В противном случае, покупая все необходимое где попало и неизвестно у кого, мы рискуем нажить себе большие проблемы при монтаже и последующей эксплуатации.

Главным отличием металлопластика является гибкость. Такие трубы легко гнутся, сохраняя при этом необходимую форму. Это свойство труб очень удобно при сложной геометрии помещений. Как и полипропиленовые, металлопластиковые трубы не подвержены коррозии, морозоустойчивы и не допускают образования минеральных отложений на внутренних стенках. Удлинение на 5 метровом отрезке трубы составляет 7.5 мм, при температуре 60 градусов. Срок службы при давлении, не превышающем 10 атм. и температуре носителя до 90 градусов составляет 50 лет. Из недостатков следует отметить нестойкость к ультрафиолетовому излучению, боязнь открытого огня, искр. Слабы к механическим воздействиям. Поэтому трубам из металлопластика рекомендуется скрытая прокладка, в штробах, каналах, за плинтусами.

Теперь о расчете стоимости. Цены на полипропиленовые трубы PN25 дороже металлопластиковых. Но в то же время стоимость фитингов значительно меньше. Поэтому только полный расчет всей системы отопления поможет определиться с выбором. Вероятнее всего дешевле будут полипропиленовые, однако монтаж займет несколько больше времени, так как их нельзя гнуть. Выбор за Вами. Удачи!

2. Технические новинки в фитингах

Полипропиленовые трубы и фитинги являются высокотехнологичными составляющими для современных систем отопления и водоснабжения.

Полипропилен принадлежит к классу полиолефинов и, как все представители этого класса, является экологически чистым продуктом, перенося свое качество на изготовленные из него изделия и обеспечивая безопасность ведения технологического процесса.

Полипропилен, и, соответственно, полипропиленовые трубы и фитинги, при хорошей пластичности материала имеют достаточно высокие показатели прочности. Благодаря специфическим химическим свойствам материала, полипропиленовые трубы не подвергаются коррозии и нарастанию солевых и известковых отложений внутри трубы, что со временем значительно уменьшает проводящую способность металлических труб.

Полипропилен отлично справляется с перепадами температур и давления, в том числе гидравлическими ударами. Специально вводимые, предусмотренные технологическим процессом, добавки и стабилизаторы придают материалу устойчивость: даже при минусовой температуре замерзшая вода не «рвет» полипропиленовые трубы, а при транспортировке горячей воды благодаря низкой теплопроводности полипропилена, потери тепла значительно меньше, чем у металлических труб.

Полипропиленовые трубы и фитинги MeerPlast занимают ведущие позиции на отечественном рынке. Это обусловлено высочайшим качеством и надежностью продукции под торговой маркой MeerPlast. В частности, комбинированные фитинги торговой марки MeerPlast имеют существенные отличия от аналогичной продукции других торговых марок, присутствующих на рынке полипропиленовых труб и фитингов.

Особенностью модернизированных фитингов является повышение надежности в части обеспечения герметичности соединения металлической вставки с полипропиленовой оболочкой.

Данная задача решается за счет того, что на поверхности контакта полипропиленовой оболочки с металлической вставкой, в одну из кольцевых проточек вставки, добавляется силиконовое кольцо, имеющее в поперечном сечении форму полукруга.

рис.1 – Фитинг – муфта комбинированная с внутренней резьбой.

Где:

1 – Вставка резьбовая;

2 – Корпус (полипропиленовая оболочка);

3 – Кольцо.

рис.2 – Фитинг – муфта комбинированная с наружней резьбой. фитинг с наружней резьбой.

Где:

1 – Вставка резьбовая;

2 – Корпус(полипропиленовая оболочка);

3 – Кольцо.

Проведенные испытания модернизированных фитингов показали что, даже при незначительном проворачивании металлической вставки в полипропиленовой оболочке, фитинг сохраняет герметичность.

Монтажное оборудование

Для сварки труб небольшого диаметра используется комплект сварочного оборудования, в состав которого обычно входят:

сварочный аппарат со струбциной

сменные нагреватели (dн 20, 25, 32, 40 мм)

резак для резки труб

уровень

рулетка

Подготовка инструмента:

Установить сварочный аппарат на ровной поверхности.

Закрепить на сварочном аппарате сменные нагреватели нужного размера с помощью специальных ключей. Насадки должны плотно прилегать к нагревательному элементу (необходимо следить за тем, чтобы поверхность насадок не выступала за край нагревательного элемента).

Проверить установленную температуру на аппарате (температура сварки РРR составляет 260°С).

Включить сварочный аппарат в сеть (напряжение 220В) и проверить, горит ли сигнальная лампочка.

В зависимости от температуры окружающей среды прогрев нагревательного элемента длится 10-15 минут. Рабочая температура на поверхности достигается автоматически. Процесс нагрева закончен, когда гаснет или загорается (в зависимости от типа сварочного аппарата) лампочка контроля температуры.

Первую сварку рекомендуется производить через 5 минут после нагрева сварочного аппарата. Сварочные инструменты должны содержаться в чистоте. При необходимости нагревательные гильзу и дорн прочистить растворителем с помощью грубой салфетки.

Сварка деталей.

Процесс раструбной сварки включает одновременный нагрев соединяемых деталей, технологическую выдержку, снятие деталей с насадок, их сопряжение и последующее естественное охлаждение сваренных деталей. Для каждого наружного диаметра подобраны соответствующие пары насадок.

Порядок сварки:

Труба обрезается под прямым углом к оси трубы при помощи специального резака (фото 1).

Конец трубы и раструб фитинга перед сваркой при необходимости очищаются от влаги, пыли и грязи и обезжириваются.

На трубу наносится метка на расстоянии, равном глубине сваривания. Величина расстояния от торца трубы до метки для различных диаметров приведена в таблице.

Концы деталей осевым перемещением, не вращая, плавно вводятся в насадки (фото 2).

Выдерживается регламентированное время прогрева до вязкотекучего состояния (согласно таблице).

Детали снимаются с насадок и в течение 1-2 секунд соединяются друг с другом. При этой операции не допускаются вращательные движения деталей относительно друг друга, возможна лишь небольшая корректировка окончательного расположения деталей в конечной стадии сварки (фото 3).

Охлаждение сварного соединения и деталей производится естественным путем.

Для армированных алюминием полипропиленовых труб перед сваркой конец трубы зачищается, при этом происходит снятие тонкого полимерного слоя вместе с фольгой. В результате этого получившийся наружный диаметр трубы должен соответствовать в пределах допусков стандартному наружному диаметру данного типоразмера.

Трубы, армированные стекловолокном, зачистки не требуют.

Технологические параметры раструбной сварки деталей из РРR:

| Номинальный наружный диаметр трубы dн мм | Длина сварного участка (глубина сварки мм) | Время |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нагрева деталей, с | Соединения деталей, с | Охлаждения соединения, мин. |
| 20 | 14 | 5-8 | 4 | 2 |
| 25 | 15 | 7-11 | 4 | 2 |
| 32 | 16,5 | 8-12 | 6 | 2 |
| 40 | 18 | 12-18 | 6 | 4 |
| 50 | 20 | 18-27 | 6 | 4 |
| 63 | 24 | 24-36 | 8 | 4 |
| 75 | 26 | 30-45 | 8 | 6 |